# Fizyczne właściwości płyt akrylowych

| Właściwości | Metoda | Wyniki |
| --- | --- | --- |
| Gęstość właściwa | ISO 1183 | 1,20 g/cm³ |
| Twardość | ISO 2039-2 | M-100 |
| Absorpcja wody – 24 godziny | ISO 62 | 0,30% |
| Przepuszczalność (promienie równoległe) | ISO 13468-1 | 92% |
| Przepuszczalność (pełne promienie) | ISO 13468-1 | 93% |
| Współczynnik załamania światła | ISO 489 | 1,49 |
| Zmętnienie (haze) | GB/T2410 | 0,50% |
| Moduł sprężystości przy zginaniu | ISO 178 | 3000 MPa |
| Wytrzymałość na zginanie | ISO 178 | 105 MPa |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ISO 527 | 72 MPa |
| Wydłużenie przy zerwaniu | ISO 527 | 4,00% |
| Punkt mięknięcia Vicata | ISO 306 | 113°C |
| Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej | GB/T1036 | 6×10⁻⁵ cm/cm·°C |
| Zakres temperatur formowania | — | 140–180°C |
| Wytrzymałość dielektryczna | DIN 53481 | 117 kV/mm |
| Rezystywność powierzchniowa | DIN 53482 | 7 Ω |